D270操作指南

- 按◓键开机或者关机。

- 选择电压

按◓，仪器发出警报声，转自下一个电压，选定电压的LED就会亮起来。选定电压将会一直保存至关机。再开机时，仪器依然显示以前保存的电压。

- 使用仪器之前，连接按顺序连接仪器，海绵和地线。把地线用鳄鱼嘴钳夹在金属基材没有涂层的地方，保证导电

- 用自来水润湿海绵

- 把海绵放在待测表面上，然后开机。

- 大约等4秒钟，听到一声很大的“哔”声，显示仪器内部校准完成

D270-3/4两个电压或者三个电压的仪器，选用电压原则：

。。9V----用于300um厚度的涂层

。。90V—用于500um厚度的涂层

。。67.5V是美国标准要求

- 沿着涂层表面拖动仪器和海绵，如果涂层有孔隙，报警LED闪烁并发出声音报警，海绵离开针孔后仪器不再报警

更换电池：当电池只有10%电量时,电池电量指示LED会持续发亮，当LED闪烁时，表示电量耗尽，要更换电池

维护保养：仪器长时间不用，要取出电池，防止漏电。正确使用，防止海绵不当模塑。

详情可致电021-67677060 合测实业（上海）有限公司